PC系列（原料级）

基本特性  FEATURES

非卤素阻燃，高耐温性，高冲击，高流动性，电气性能好

主要应用  APPLICATIONS

注塑成型：应用于充电器外壳，家电开关，插头插座，手机外壳等。

注意事项CAUTION

易吸水，高温成型过程中过多的水分含量，聚碳酸脂会产生水解和降解

1、性能 Property

| 性能 Properties | 测试标准 ASTM | 测试条件 Test Condition | 国际单位 Unit | 典型值[1] Typical Values |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Product Series |  |  |  | 无卤阻燃 标准 | 无卤阻燃 高流动 |  | 无卤阻燃 高耐温 | 无卤阻燃 高透明 |
|  |  |  |  | FR5000 |  | FR5000 HF | FR5000-01 | FR5000 TM |
| 密度Density | D-792 | - | g/cm3 | 1.20 |  | 1.18 | 1.20 | 1.20 |
| 熔融指数MFR | D-1238 | 300℃,1.2kg | g/10min | 12 |  | 20 | 10 | 10 |
| 拉伸强度Tensile Strength | D-638 | 50mm/min | MPa | 63 |  | 60 | 61 | 62 |
| 断裂伸长率 Elongation at break | D-638 | 50mm/min | % | ### 90 |  | ### 40 | ### 60 | ### 90 |
| 弯曲强度Flexural strength | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 92 |  | ### 90 | ### 91 | ### 92 |
| 弯曲模量Flexural modulus | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 2500 |  | ### 2500 | ### 2500 | ### 2500 |
| 冲击强度（缺口） IZOD Impact Strength (notched) | D-256 | 3.2mm, 23℃ | KJ/ m2 | ### 78 |  | ### 65 | ### 76 | ### 75 |
| 热变形温度HDT | D-648 | 1.82MPa, 3.2mm | ℃ | ### 126 |  | ### 103 | ### 130 | ### 126 |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | D-257 | - | Ω·cm | ### 1016 |  | ### 1016 | ### 1016 | ### 1017 |
| 收缩率 Mold Shrinkage | D-955 | 3.2mm | % | 0.5-0.8 |  | 0.4~0.6 | 0.5-0.8 | 0.5-0.7 |
| 阻燃性 Flammability | UL-94 | 1.6mm | - | V2 |  | V0 | V0 | V0 |

1]典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。

Typical values are the averaged data from laboratory, it is for reference only and it is not the standards for products.

2、典型加工条件 Processing Conditions

|  |  | 范围 Range |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Product Series |  | FR5000 | FR5000 HF | FR5000-01 | FR5000 TM |
| 熔体温度Melt Temp. |  | 250~270℃ | 230~250℃ | 250~270℃ | 250~270℃ |
| 料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段 Rear | 240~260℃ | 220~240℃ | 240~260℃ | 240~260℃ |
|  | 中段 Center | 250~270℃ | 230~250℃ | 250~270℃ | 250~270℃ |
|  | 前段 Front | 260~280℃ | 240~260℃ | 260~280℃ | 260~280℃ |
|  | 喷嘴 Nozzle | 250~270℃ | 230~250℃ | 250~270℃ | 250~270℃ |
| 模具温度 Mold Temp. |  | 80~100℃ |  |  |  |
| 预干燥 Pre-Dry Requirements |  | 100~120℃,4~6h |  |  |  |

以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述参数做适当调整。The above-mentioned data is for injection reference, should adjust according to the difference of the machines and molds and the specific requirement of the products.